## Slide 1
CS팀
주요문제 발생현황 보고 – 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스[2025.04.25]
업 체 명 | 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스 미래자동차학과 [서울] |  | 
담 당 자 | 임치학 교수 | 연락처 | 010-4732-5931
제 품 명 | GB200L | Lot No | 2023.10.28
설치수량 | 2 EA | 발생수량 | 1 EA
설치일자 | 2024년 02월 | 점검일자 | 2025. 04. 25
사용용도 | 엔진 크랭킹 실습용 | 점 검 자 | CS팀 임준우, 차량1팀 소희주
발생내역 | -. 학생 20명 실습 수업, 엔진 크랭킹시 파열 발생 |  | 
피해내역 | -. 배터리 파열로 학생 1명 각막 피해(통원 치료중), 2~3명 의류 및 피부에 전해액 비산으로 따가움 호소 -. 파열로 인한 1EA 배터리 손상 |  | 
점검결과 | -. 12.69V, 1314 CCA(1100 CCA 기준) -. 비중 1.275~1.284/20℃으로 전압 및 비중 양호함. -. 14개월 사용중 파열 발생 -. 단자부 손상 및 접촉 불량에 따른 스파크 발생, 수소 가스와 반응하여 파열로 추정됨. |  | 
판정내용 | -. 단자부 손상 → 크랭킹시 과전류 통전(115A) → 단자부 스파크 발생 → 배터리 내부 수소 가스와 화학반응 → 배터리 파열 |  | 
요구사항 | -. 점검 소견서, 배터리 상단 배기구 기밀 유지 설계 관련 자료, 도의적으로 배터리 2EA 무상 교체 |  | 
조치사항 | -. 파열 발생 원인에 대하여 설명하였으며, 점검 소견서, 배기구 설계 관련 자료 공유 예정 -. 현재 대학에서 보유중인 단자 손상된 배터리(당사, 타사 제품 포함) 폐기 권장함.(추가 파열 가능성 안내) -. 배터리 연관된 실습시 보호장구 착용 필수임을 전달 (판촉물, 보안경 제공 예정) |  | 
진행사항 | -. 요청 자료 작성 중으로 한국폴리텍대학 공유 예정 -. 추후 통원 치료중인 학생으로부터 당사 또는 한국폴리텍대학에 치료비 보상 요구 가능성 有 |  | 
 | 파열 제품
실습용 엔진 | 진단 결과
(-) 손상 단자 | (+) 손상 단자

## Slide 2
현장점검결과 PL 위험성 의견
소비자성향 | 사건수준의견 | 종합의견 | 
유동적 | 인사사고 | C-2 | 진행중
1. 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스
※PL 위험성 의견 분류표

## Slide 3
CS팀
주요문제 발생현황 보고 – 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스[2025.05.25]
피해 내역 | -. 1차 파열: 실습 진행한 학회장 교수 의류 손상, GB200L X 1EA 손상 -. 2차 파열: 학생 1명 안구 피해(완쾌, 비용 총 52,800 원), 학생 2명 의류 손상, GB200L X 1EA 손상
점검 결과 | -. 1차 파열 제품: 2023.10.28 LOT, 전압 7.82V, 비중 1.001~1.247/25℃, 제품 외부에 방치 오래되어 파열당시 제품 상태 확인 불가능함, (-) 및 (+) 단자 손상에 따른 파열로 추정됨 -. 2차 파열 제품: 2023.10.28 LOT, 전압 12.69V, 비중 1.271~1.280/25℃ 단자부 손상 및 접촉 불량에 따른 스파크 발생, 수소 가스와 반응하여 파열로 추정됨
고객 주장 | -. 2차 제품 파열 대응시 이론적으로 파열 발생 가능성을 인지하였으나, 추후 1차 파열 제품 확인결과 1차, 2차 파열 제품 동일 LOT로 제조상 문제점이 있음을 주장 -. 이와 병행하여, 타사 제품 및 당사 제품 중 단자 손상된 제품들이 다소 보유중이나 파열되지 않음을 강조하며, 해당 LOT의 제품에 근본적인 결함으로 파열이 발생한 것으로 주장 및 파열 제품 해체 분석 요청 -. 10년 이상 교직에 있었으나 현재까지 파열된 제품 이외에 파열 발생 X -. 타사 제품(ALTLAS)과 비교하여 당사 제품의 커버 및 전조의 강도가 낮음을 주장. -. 한국폴리텍대학의 약 20개 캠퍼스 자동차학과 교수들에게 로케트 제품의 잠재적 파열 위험성을 알리며 사용 금지를 권고 예정
진행 사항 | -. 점검결과 및 소견서 작성 완료하여 한국폴리텍에 배포전 1차 파열 제품건 접수되어 송부 대기중 -. 해당 내용 유관 부서와 논의 후 대응 필요함
향후 문제점 | -. 당사 제품 불량이 아닌 상황이며, 소비자 관리 과실(단자부 손상)로 발생된 파열로 판단되나, 한국폴리텍대학과 원만히 해결되지 않을 경우 미래의 자동차 정비인(학생)들에게 로케트 배터리 브랜드에 부정적인 이미지 주입 가능성 있음 -. 원만히 해결할 경우 추가적인 파열 방지를 위하여 배터리 유지보수 및 관리 필요
2024년 2월 GB200L 3EA 제품 구매
2024년 10월 GB200L 1EA 엔진 크랭킹 실습시 1차 파열 발생
2025년 4월 23일 GB200L 1EA 크랭킹 실습시 2차 파열 발생
2025년 4월 24일 당사에서 콜센터 2차 파열건 접수
2025년 4월 25일
2차 파열 제품 현장
점검 및 대응
2025년 5월 15일
1차 파열 제품 확인 후 당사 접수
2025년 5월 16일
1차 파열 제품 현장
점검 및 대응
사건 TIMELINE